D-10.03.01	NAWIERZCHNIA Z PREFABRYKOWANYCH ŻELBETOWYCH PEŁNYCH PŁYT WIELKOWYMIAROWYCH

## 1.	WSTĘP

1.1.	PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru nawierzchni z płyt prefabrykowanych żelbetowych pełnych  na objazdach tymczasowych na czas budowy przepustów w związku z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 690 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku CIECHANOWIEC – OSTROŻANY ( km 41+650 ).

1.2.	ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacje Techniczne (ST) są stosowane jako dokument kontraktowy przy realizacji Robót wymienionych
 w p.1.1.

1.3.	ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST

Roboty omówione w niniejszej Specyfikacji obejmują :

a ) wykonanie nawierzchni objazdach tymczasowych na czas budowy przepustów o następującej konstrukcji

- nawierzchnia z płyt prefabrykowanych żelbetowych pełnych  o wym. 300x100x15 cm na podsypce piaskowej  grub. 5 cm

Zakres i lokalizacja tego typu umocnieniana  wg Dokumentacji Projektowej.

1.4.	OKREŚLENIA PODSTAWOWE

### Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST DM-00.00.00 "wymagania ogólne" pkt. 1.4.

1.4.1. Prefabrykowana żelbetowa płyta pełna – drogowy element żelbetowy, w postaci prostokątnej płyty (bez otworów), służący do budowy nawierzchni .

1.4.2. Nawierzchnia z prefabrykowanych żelbetowych płyt pełnych – nawierzchnia z płyt drogowych żelbetowych, przeznaczona do ruchu lub postoju pojazdów.

1.4.3. Szczelina w nawierzchni – szczelina pomiędzy żelbetowymi płytami nawierzchniowymi, zwykle wypełniona piaskiem.

1.4.4. System pasowy układania płyt – ułożenie dwóch pasów pojedynczych płyt, umożliwiających poruszanie się tylko po nich kół samochodów .

1.4.5. System płatowy układania płyt – ułożenie płyt na pełnej szerokości projektowanej jezdni.

1.5.	OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania Ogólne" pkt. 1.5.

2. MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania Ogólne" pkt. 2.

2.1. Rodzaje materiałów

Należy użyć następujących materiałów:

- podsypka piaskowa

- prefabrykowane pełne żelbetowe płyty drogowe o wymiarach 300x100x15 cm

- woda

2.2. 	Podsypka piaskowa

Na podsypkę i do wypełniania szczelin należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom 
PN-EN 13242:2004. Inne materiały można stosować pod warunkiem akceptacji Inżyniera.

Składowanie materiału powinno się odbywać na podłożu równym, utwardzonym i odwodnionym, przy zabezpieczeniu materiału przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami.

2.3.	Prefabrykowane płyty żelbetowe pełne

Prefabrykowane żelbetowe płyty pełne powinny mieć wymiary zgodne z ustaleniem dokumentacji projektowej, Wykonawca może użyć innego typu płyt (np. 3,0 × 1,5 × 0,15  m,  3,0 × 1,5 × 0,18 m, 3,0 × 1,0 × 0,18  m, 1,7 × 1,3 × 0,14  ), przedstawiając go do aprobaty Inżyniera. Zaakceptowany typ płyty powinien mieć aprobatę techniczną uprawnionej jednostki.

Powierzchnia płyt powinna być równa bez raków, pęknięć, rys i wyłupań.

Krawędzie płyt powinny być proste i wzajemnie równoległe.

Płyty powinny być wykonane z betonu, spełniającego wymagania:

- beton spełniajacy wymagania dla  klasa wytrzymałości  minimum C20/25 (wg PN-EN 206-1:2003  i PN-B-06265.)

- nasiąkliwość nie większa niż ≤ 6%,

- wodoszczelność co najmniej W2

- mrozoodporność nie niższa niż F 150:

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi płyt żelbetowych nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicach 1 i 2.

Tablica 1. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi płyt żelbetowych

| Rodzaj wad i uszkodzeń |  | Dopuszczalna wielkość wad i uszkodzeń |
| --- | --- | --- |
|  |  | Gatunek 1 |
| Wklęsłość lub wypukłość powierzchni górnej, wichrowatość powierzchni i krawędzi, mm |  | 3 |
| Wyszczerbienia na powierzchni górnej płyty dolnej płyty |  | 3 4 |
| Szczerby i uszkodzenia | liczba, max | 2 sztuki na 1 m płyty |
| krawędzi i naroży | długość, mm, max | 20 |
|  | głębokość, mm, max | 5 |

Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów płyt żelbetowych

| Rodzaj wymiaru |  | Dopuszczalna odchyłka mm |
| --- | --- | --- |
|  |  | Gatunek 1 |
| Płyty żelbetowe | długość |  3 |
|  | szerokość |  3 |
|  | grubość |  3 |

Płyty mogą być przechowywane na wolnym powietrzu. Można je układać w stosach, powierzchnią jezdną zwróconą do góry, w siedmiu warstwach na paletach, do wysokości trzech palet.

### 2.4.	Woda

- Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo–piaskowej powinna odpowiadać wymaganiom normy 
PN-EN 1008  . Bez badań laboratoryjnych można stosować wodę pitną. Można  stosować, przy zagęszczaniu podsypki, każdą czystą wodę z rzek, jezior, stawów i innych zbiorników otwartych oraz wodę studzienną i wodociągową , ale bez widocznych zanieczyszczeń.

3. 	SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania Ogólne" pkt. 3.

3.2. Sprzęt do wykonania robót

Wykonawca przystępujący do wykonania robót związanych z układaniem płyt prefabrykowanych żelbetowych powinien wykazać się możliwością korzystania ze  sprzętu umożliwiającego dostosowanego do zakresu robót i poprawne ich wykonanie. Sprzęt powinien być zaakceptowanu przez Inżyniera.

## 4.	TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania Ogólne" pkt. 4.

4.2. Transport materiałów

Płyty można przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób nie powodujący ich uszkodzeń..

Płyty nawierzchniowe można przewozić pojazdami otwartymi. Płyty można układać na drewnianych paletach w liczbie do siedmiu sztuk spiętych taśmą polipropylenową zbrojoną dodatkowo w miejscu styku taśmy z płytą podkładkami z tworzywa sztucznego, aby zapobiec ewentualnemu przetarciu. Załadunku płyt na samochód dokonuje się przy pomocy lekkich żurawi lub wózków widłowych. W szczególnych przypadkach płyty można ładować ręcznie przy zastosowaniu pochylni.

Piasek można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

## 5.	WYKONANIE ROBÓT

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania Ogólne" pkt. 5.

## 5.1. 	Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej lub wskazań Inżyniera:

- ustalić lokalizację terenu robót,

- przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót oraz ustalenia danych wysokościowych,

- usunąć przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy dróg, ogrodzeń itd.,

- zgromadzić wszystkie materiały potrzebne do robót.

Przy wyznaczeniu sytuacyjno-wysokościowe przebiegu objazdu tymczasowego zaleca się korzystanie ze Specyfikacji D-01.01.01.

Roboty ziemne wykonać wg sopecyfikacji D-02.01.01 i D-02.03.01.

5.2.	 Przygotowanie podłoża i podsypki

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń.

Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu to Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inżyniera, dowieźć dodatkowy grunt, spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wskaźnika zagęszczenia 1,00.

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0.

Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Jeżeli podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania nawierzchni można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Podsypka pod nawierzchnię powinna być wykonana z piasku odpowiadającego wymaganiom punktu 2.2 niniejszej ST..

Grubość podsypki powinna być zgodna z dokumentacją projektową. 	Piasek do wykonania podsypki powinien być rozłożony w warstwie o jednakowej grubości przy użyciu równiarki, w sposób zapewniający uzyskanie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych.

Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy piaskowej należy przystąpić do jej zagęszczania, które należy rozpoczynać od krawędzi i przesuwać w kierunku osi drogi. W miejscach niedostępnych dla walców warstwę piaskową należy zagęszczać płytami wibracyjnymi i ubijakami mechanicznymi. Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 według normalnej próby Proctora. Wilgotność materiału podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10% jej wartości.

5.3. 	Układanie płyt

Na przygotowanej podsypce płyty należy układać w sposób zaakceptowany przez Inżyniera, na szerokości przewidzianej Dokumentacją Projektową przy użyciu dźwigu z zachowaniem minimalnych szczelin stykowych. Szczeliny nie mogą być większe niż 10 mm. Piasek użyty do wypełniania spoin przez zamulenie, powinien zawierać od 3 do 8 % frakcji mniejszej od 0,075 mm, a zamulenie powinno być wykonane na pełną grubość płyt.

Płyty nie powinny wystawać lub być zagłębione względem siebie więcej niż 8 mm.

Wykonawca ma obowiązek prowadzenia Robót w taki sposób, aby płyty przedstawiające wartość jako materiał budowlany nie utraciły tej właściwości w czasie robót. Wykonanie nasypów i wykopów pod objazdy należy wykonać jak w Specyfikacji D-02.00.00.

5.4. Konserwacja wykonanej nawierzchni

Powierzchnia z prefabrykowanych płyt drogowych, żelbetowych powinna być utrzymana poprzez:

- przekładanie płyt sklawiszowanych i zniszczonych

- zamulanie szczelin pomiędzy płytami.

5.5. Roboty wykończeniowe

Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i ST. Do robót wykończeniowych należą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących warunków terenowych, takie jak:

- odtworzenie przeszkód czasowo usuniętych,

- oczyszczenie terenu robót z odpadów i usunięcie ich poza plac budowy,

- niezbędne uzupełnienia zniszczonej w czasie robót roślinności, tj. zatrawienia, krzewów, ew. drzew,

- roboty porządkujące otoczenie terenu robót.

## 6.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania Ogólne" pkt. 6.

6.1.	 BADANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić deklaracje zgodności do akceptacji Inżynierowi .

Kontroli podlega przygotowanie podłoża  i podsypki . Częstotliwość i zakres badań kontrolnych w czasie robót przy budowie nawierzchni z płyt prefabrykowanych, żelbetowych podano w tablicy 3.

- Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót

| - Lp. | - Wyszczególnienie robót | - Częstotliwość badań | - Wartości dopuszczalne |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Lokalizacja i zgodność granic terenu robót z dokumentacją projektową | - 1 raz | - Wg pktu 5 i - dokumentacji projektowej |
| - 2 | - Przygotowanie podłoża | - Bieżąco | - Wg pktu 5.2 |
| - 3 | - Ułożenie podsypki | - Bieżąco | - Wg pktu 5.2 |
| - 4 | - Wykonanie nawierzchni | - Bieżąco | - Wg pktu 5.3 |
| - 5 | - Wykonanie robót wykończeniowych | - Ocena ciągła | - Wg pktu 5.5 |

6.2. 	BADANIA W CZASIE ROBÓT

Częstotliwość oraz zakres szczegółowych badań i pomiarów podano w tablicy 4.

Tablica 4.	Częstotliwość zakres badań i pomiarów oraz dopuszczalne odchyłki wykonanej nawierzchni z płyt prefabrykowanych, żelbetowych:

| L.P. | Badania | Częstotliwość | Dopuszczalne odchyłki |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Szerokość nawierzchni |  | + 10 i - 10 |
| 2. | Równość podłużna | W sposób ciągły albo co 10 m łatą lub inna metodą | 1 cm |
| 3. | Równość poprzeczna |  | 2 cm |
| 4. | Spadki poprzeczne |  | ± 0.5 % |
| 5. | Rzędne wysokościowe | W charakterystycznych miejscach wg Dokumentacji projektowej | + 1 cm , - 2 cm |
| 6. | Ukształtowanie w planie |  |  10 cm |

## 7.	OBMIAR ROBÓT

- Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania Ogólne"  punkt 7.

- Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z płyt prefabrykowanych.

## 8.	ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania Ogólne" pkt. 8.

Roboty uznaje się za zgodne z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inżyniera , jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.

## 9.	PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania Ogólne"  punkt 9.

- Cena wykonania  1 m2 nawierzchni z płyt prefabrykowanych obejmuje:

- prace pomiarowe,

- dostarczenie potrzebnego sprzętu,

- zakup i dostarczenie płyt prefabrykowanych  i innych materiałów na miejsce wbudowania

- przygotowanie i ewentualną naprawę podłoża

- wykonanie podsypki z piasku  z jej zagęszczeniem

- ułożenie płyt i ich zamulenie piaskiem

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w Specyfikacji Technicznej

- utrzymanie i ochrona powierzcni w czasie trwania robót

- demontaż płyt żelbetowych po zakończeniu robót  wraz z ich  odwiezieniem

- rekultywacja i uporządkowanie terenu po objeździe tymczasowym

- odwiezienie sprzętu.

## 10.	PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

| 1. | PN-EN 206-1:2003 | Beton – Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność (W okresie przejściowym można stosować PN-B-06250:1998 Beton zwykły) |
| --- | --- | --- |
| 2. | PN-EN 13242:2004 | Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym (W okresie przejściowym można stosować PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka, PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych, PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek) |
| 3. | PN-B-06265:2004 | Krajowe uzupełnienie PN-EN 206-1:2003 - Beton – Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność |

4.      BN-68/8931-04	Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i

łatą.